	 [image: image1.jpg]7+ SPEKTRA



 aкриловая фасадная краска Стандарт               [image: image2.jpg]e
HELIOS




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для защиты и декора фасадов, а также всех других наружных и внутренних минеральных стенных поверхностей.

Примерна для окраски всех видов минеральных и дисперсионных штукатурок, волокнисто-цементных и древесно-цементных плит, бетона, картонно-гипсовых плит, обоев из стекловолокна, бумажных рельефных обоев, а также для переокраски старых дисперсионных красок.

СВОЙСТВА
· Водоразбавляемая, экологически полноценная 

· Стойкость к атмосферному воздействию и вредной промышленной атмосфере 
· Стойкость к мокрому истиранию


	TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	СОСТАВ
	Акрилатный сополимер, пигмент, наполнители и специальные добавки в воде

	ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ
	Белый  

	КОЛЕРОВАНИЕ
	с помощью пигментных паст, примерных для красок на водной основе (до 3 - 5%), и дисперсионных красок, примерных для колерования

	ПЛОТНОСТЬ
	1,55 кг/л

	БЛЕСК
	EN 13300 – матовый

	МОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
	EN 13300 – класс 2 (DIN 53778 – S)

	РАЗБАВЛЕНИЕ
	Водой от 5% дo 10% 

	УПАКОВКА
	Белая: 2, 5, 10 л и 15 л

	СРОК ГОДНОСТИ
	Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5(C до +35(C) в оригинально закрытой упаковке.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
	Валик, кисть, распыление

	УСЛОВИЯ РАБОТЫ
	Температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +5(C

	СУШКА (T = +20(C, отн.влажность воздуха 65%)
	покрытие сухое и примерно для нанесения следующего слоя по истечении 6–10 час

	РАСХОД
	теоретический: при нанесении в два слоя  3 – 5 м2   /л 

практический расход зависит от впитываемости и гладкости поверхности 

	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ
	водой сразу после окончания работы 


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
С поверхности необходимо удалить пыль и загрязнения. Рекомендуем очистку водой или паром под давлением. Старую, отслаивающуюся краску удалить до твердой основы. Грубые и неровные поверхности выровнять с помощью материала, по составу похожего на состав самой поверхности (штукатурка или цементная штукатурка) и подождать до полного высыхания. (Каждый сантиметр новой штукатурки в глубину сохнет в течение 7 – 9 дней при нормальных погодных условиях). На старых фасадах и минеральных штукатурках необходимо механическим способом удалить все отслаивающиеся частицы. 

Перед переокраской (ремонтом) уже ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить соответствие, прочность и адгезию старых покрытий. 

Поверхность перед окраской должна быть сухой и прочной. 

SPEKTRA aкриловую фасадную краску Стандарт не наносить в дождливую, туманную и ветряную погоду. В солнечную погоду фасад должен быть защищен от прямых солнечных лучей для предотвращения неравномерной сушки, т.к.  это в значительной степени влияет на качество покрытия.

Зараженные грибком и плесенью стенные поверхности перед окраской необходимо покрыть SPEKTRA биоцидным средством Sanitol. После высыхания плесень необходимо удалить механическим способом. Процесс можно повторить несколько раз в зависимости от степени заражения. В краску  добавляется SPEKTRA защита от плесени, которая на продолжительный период времени предотвращает рост микроорганизмов. Грибковые образования на внутренних стенных поверхностях необходимо сначала удалить механическим способом, а потом все зараженные места покрыть SPEKTRA биоцидным средством Sanitol.

Пауки и их гнезда даляются с фасада. Чтобы предупредить их повторное появление, высушенную поверхность необходимо защитить SPEKTRA защитой от пауков на всех возможных местах их появления. В случае окраски фасада SPEKTRA защита от пауков наносится на окрашенную поверхность.

В целях профилактики новые, окрашенные фасадные поверхности также можно покрыть SPEKTRA защитой от пауков.Отложения солей удалить щетками и поверхность импрегнировать SPEKTRA глубокой пропиткой.

Пятна от никотина, гудрона, карандашей, подтеки и т.д. покрыть SPEKTRA антиникотиновой краской, которая является окончательным покрытием.

Поверхности без плесени и трещин, покрытые гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми эмалями или дисперсионными красками очистить и отшлифовать наждачной бумагой 150.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы покрытий, приведенные в таблице – это варианты подготовки и защиты различных поверхностей. Перед выбором определенной системы необходимо тщательно осмотреть объект, дать профессиональную оценку его состояния,м а также, по возможности, тестировать предлагаемые защитные системы на объекте.

	Вид поверхности
	Подготовка поверхности
	ИМПРЕГНАЦИЯ
	Окончательное покрытие

	Известково-цементные штукатурки
-  новые
-  старые, немелящиеся 

-  старые, чрезмерно мелящиеся
Дисперсионные штукатурки
-  новые

-  старые
	По необходимости очистка, удаление отслаивающихся частиц, ремонт поврежденных мест

	1x SPEKTRA aкриловая пропитка 

1x SPEKTRA глубокая пропитка 

1x SPEKTRA aкриловая пропитка 
	2x SPEKTRA aкриловая фасадная краска Стандарт

	Бетон, волокнисто цементные и другие непористые поверхности
	
	1x SPEKTRA глубокая пропитка 
	

	Поверхность, окрашенная дисперсионными красками
	
	1x SPEKTRA акриловая пропитка 
	


ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

· Перед применением краску необходимо тщательно перемешать.

· Более низкая температура и высокая отн. влажность воздуха продлевают время сушки.
· При несоблюдении рекомендаций по разбавлению краски (с большим количеством воды), ее укрывистость  уменьшается.

Данный проспект дополняет и заменяет все предыдущие издания                                                                                  

